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Description automatically generated]
	1.
	Kāts
	Nerūsējošais tērauds 303

	2.
	Vārsta vāks
	Misiņš, DZR CW602N

	3.
	Blīve
	NBR gumija

	4.
	Blīve
	NBR gumija

	5.
	Lode
	Nerūsējošais tērauds 1.4401 (316)

	6.
	Kompresijas uzgrieznis
	POM

	7.
	Korpuss
	Misiņš, DZR CW625N
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